器械柜参数

1、材质：国标SUS304不锈钢，不锈钢钢板主板厚度≥1.0mm，玻璃厚度≥5.0mm。

2、性能要求：六门玻璃对面开门，上层左边玻璃对开门，右边单开玻璃门，下层左边玻璃对开门，右边单开玻璃门，每个玻璃门内配四块可调不锈钢隔板，所有门配不锈钢把手及锁；

3、不锈钢材质要求：06Cr19Ni10 标号的304不锈钢（并符合 GB/T 14976-2012 的要求，镍金属含量不低于 8%），提供 304 不锈钢板材和管材的原厂合格检测报告。折边卷边处理，不得有毛刺，防止划伤，每层台面加固处理及增加隔音减震垫，无鼓包或凹陷变形，挤压无噪音，

4、所有焊点采用氩弧焊技术鱼鳞式焊接，焊点牢固不生锈、不松动。锁具：国内一线品牌旋转锁扣（推荐品牌，望通，顶固， 三环）锁提供第三方检测报告。

5、参考规格：1700*550*2100mm，须以实地勘察尺寸为准 。