鞋架参数

1、材质：国标SUS304不锈钢制作，主材规格：板材厚度≥1.2mm，主管材：38*38*1.2mm。

2、性能要求：二层平板每层台面打孔，整体采用优质SUS304不锈钢，所有部分永不生锈。

3、所有焊点采用氩弧焊技术鱼鳞式焊接，焊点牢固不生锈、不松动。

4、不锈钢材质要求：06Cr19Ni10 标号的304不锈钢（并符合 GB/T 14976-2012 的要求，镍金属含量不低于 8%），提供 304 不锈钢板材和管材的原厂合格检测报告。折边卷边处理，不得有毛刺，防止划伤，每层台面加固处理及增加隔音减震垫，无鼓包或凹陷变形，挤压无噪音，

5、所有焊点采用氩弧焊技术鱼鳞式焊接，焊点牢固不生锈、不松动。四只调节脚。

6、参考规格：800*800*350mm ，须以实地勘察尺寸为准 。