揿针参数要求

| 序 号 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 1* | 基本尺寸： 针体直径：0.18mm-0.25mm 针体长度为：0.9mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm |
| 2 | 针体底座为圆形，底部圈径为2.0mm |
| 3 | 硬度：针体硬度应不低于450HV0.2 |
| 4 | 胶布背面应有胶制压点，方便病人留针期按揉 |
| 5 | 表面粗糙度：针体和针尖的表面粗糙度参数Ra的最大值为0.4µm |
| 6 | 耐腐蚀性能：揿针应具有良好的抗耐腐蚀性能 |
| 7 | 无菌：揿针应无菌 |
| 8 | 通过ISO 13485:2016质量体系国际认证，通过CE欧盟认证 |
| 9 | 最小包装规格为10支/小盒，每支揿针有独立置针槽 |
| 10 | 拥有《贴片式针刺针》证书 |

年用量：1000(具体用量依照合同）